| Пластина ТЛ (90;90;112,2) 0,8хD76,2-ШП | Материал синтетический танталат лития (LiTaO3) | Допуски |
| --- | --- | --- |
|  | Угол, Φ° | 90° | +/- 10’ |
|  | Угол, Ψ° | 90° | +/- 10’ |
|  | Угол , Θ° | 112,2° | +/- 15’ |
|  | Диаметр пластины D, мм | 76,2 | +/- 0,25 |
|  | Толщина пластины t, мм | 0,50 | +/- 0,03 |
|  | Базовый срез b, мм | 22,0 | +/-3,0 |
|  | Вспомогательный срез a, мм | 11,20 | +/-4,0 |
|  | Обработка поверхности |
|  | Лицевая сторона пластины | Полированная, Ra ≤ 0,7 нм |
|  | Обратная сторона пластины | Шлифованная, Ra ≤ 0,5мкм |
|  | Плоскостность (TTV) | < 10 мкм |
|  | Дефекты на поверхности |
|  | Рабочая область пластины | На 3 мм меньше диаметра пластины |
|  | Царапины, трещины, включения, непрополированные области | В рабочей области не допускаются при визуальном осмотре |
|  | Сколы А) Внутри рабочей области с обеих сторон и на базовом срезе Б) За пределами рабочей области пластины | А) не допускаются Б) Допускаются сколы длиной не более 1,0 мм и шириной не более 0,5мм. |
|  | Обработка края | Скругленные кромки |